ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYDROSTA ТРУБЫ :

Срок службы трубы HYDROSTA в нормальных условиях экспуатации составляет 50 лет

|  |  | 12/16ММ | 15/20ММ | 20/26ММ | 26/32ММ | 32/40ММ | 40/50ММ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр (мм) | внеш. | 16 | 20 | 26 | 32 | 40.3 | 48 |
|  | внут. | 12 | 16 | 20 | 26 | 32.5 | 40 |
| Толщина (мм) | стенки | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.9 | 4 |
|  | слоя алюминия | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 |
| Радиус Изгиба без трубогиба (мм) | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |
| Максим.давление | 20℃ | 110 | 95 | 85 | 70 | 63 | 63 |
| на грани разрыва(кг/cm²) | 95℃ | 65 | 55 | 50 | 44 | 38 | 34 |
| Рабочее давление | 20℃ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| (кг/cm²) | 95℃ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Вес трубы (грамм/метр) |  | 115 | 150 | 300 | 415 | 550 | 755 |
| Вес трубы с водой (грамм/м) | 228 | 351 | 615 | 950 | 1405 | 2140 |
| Объём воды (литр/м) |  | 0.11 | 0.201 | 0.314 | 0.535 | 0.855 | 1.385 |
| Теплопроводности (Вт/мк) |  | 0.11 | 0.201 | 0.314 | 0.535 | 0.855 | 1.385 |
| Шероховатости (мм) |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| Коэффициент температурного расширения (мм/мк) | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
| Кислородная диффзия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стандартная длина (м) |  | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 5.8 |